Дрючко О.Г., к.х.н., доцент

Стороженко Д.О., к.х.н., доцент 

Бунякіна Н.В., к.х.н., доцент

Іваницька І.О., к.х.н., доцент

Лобурець А.Т., к.ф.-м.н., доцент

Нікіфорова Л.І.
Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка
ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЗЕ-ВМІСНИХ ОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ

Проведене дослідження спрямоване на вирішення фундаментальних завдань по створенню нових й удосконаленню існуючих технологій одержання досконалих оксидних фаз 3d- і 4f-елементів зі  структурою дефектного перовскіта, граната із відтворюваними властивостями низькотемпературними методами «м’якої хімії» та з використанням нітратних прекурсорів. Вони мають складну структуру і у науковому й технологічному відношенні становлять собою непрості об’єкти, що інтенсивно досліджуються. 

Нині сформульовані загальні принципи відносно розподілу катіонів за кристалографічними місцями їх структури та виявлені великі можливості ізоморфних заміщень. З’ясовуються способи керування параметрами функціональних матеріалів на їх основі за рахунок вибору складу, умов синтезу і наступного оброблення. Процеси одержання цільового продукту проходять через низку стадій і супроводжується утворенням проміжних фаз. Знання про їх склад, умови утворення й існування, властивості, особливості і закономірності перетворення дають можливість керувати вказаними процесами і проводити його направлений синтез. 
Метою цієї роботи є фундаментальні дослідження кооперативних процесів, які протікають при одержанні вказаних матеріалів на підготовчих стадіях з використанням нітратів елементів різної електронної структури, та знаходження можливих прийомів впливу на рідкофазні і твердофазні системи, основаних на термічній активації реагентів, з метою відтворення їх структурно-чутливих характеристик.

Із застосуванням комплексу фізико-хімічних методів авторами вивчено природу й закономірності хімічної взаємодії, теплових перетворень (25 – 100оС)  у модельних системах нітратних прекурсорів РЗЕ та елементів ІА, IIA груп періодичної системи, амонію [1-3], що нині широко використовуються у синтезах поліфункціональних оксидних матеріалів різного призначення. З лужними металами Ln церієвої підгрупи у нітратних системах утворюють  цілий клас аніонних координаційних сполук [2, 3]; з ІІА елементами – тільки з Mg (див. таблицю).  Системи Ca, Sr, Ba – евтонічного типу, нових твердих фаз в них не виявлено. В кальцієвих нітратних системах існують області метастабільності. 
Вивчено склад, можливі види координаційних нітратних сполук лантаноїдів, концентраційні межі кристалізації фаз, характер їх розчинності, побудовано фазові діаграми розчинності водно-сольових систем. Усі виявлені нові фази синтезовані у монокристалічному виді. Підтверджено їх індивідуальність та проведено системне вивчення атомно-кристалічної будови і низки їх властивостей.
Таблиця . Умови утворення і склад сполук, що утворюються у водно-сольових системах нітратів РЗЕ церієвої підгрупи і ІІА елементів періодичної системи (25 – 65 оС)
	Me2+ \ Ln3+
	La
	Ce
	Pr
	Nd
	Pm
	Sm
	Eu

	Mg
	3 : 2 : 24

25 – 65
	3 : 2 : 24

25 – 65
	3 : 2 : 24

25 – 65
	3 : 2 : 24

25 – 65
	–
	3 : 2 : 24

25 – 65
	–

	Ca
	евт.

< 42;

> 42 метастаб. стан
	евт.

< 42;

> 42 метастаб. стан
	евт.

< 42;

> 42 метастаб. стан
	евт.

< 42;

> 42 метастаб. стан
	–
	евт.

< 42;

> 42 метастаб. стан
	–

	Sr
	евт.

25 – 65
	евт.

25 – 65
	евт.

25 – 65
	евт.

25 – 65
	–
	евт.

25 – 65
	–

	Ba
	евт.

25 – 65
	евт.

25 – 65
	евт.

25 – 65
	евт.

25 – 65
	–
	евт.

25 – 65
	–


Примітка:  * у графі співвідношення компонентів перша цифра позначає кількість молекул нітрату магнію; друга – нітрату РЗЕ; третя – води.

Одержані нові знання виступають основою для а)  пошуку способів активації Ln-форм; б)  з’ясування природи послідовних термічних перетворень у нітратних РЗЕ-вмісних багатокомпонентних системах у різних агрегатних станах у ході їхнього термооброблення; умов утворення й існування, властивостей проміжних фаз; впливаючих факторів; можливих способів керування одержання цільових продуктів в) розроблення технологічних регламентів і їх оснащення.
Список використаних джерел

1. Дрючко О.Г., СтороженкоД.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О. Хімічні перетворення і властивості проміжних фаз у багатокомпонентних РЗЕ-вмісних системах нітратних прекурсорів у ході оброблення з тепловою активацією. Вісник національного технічного університету «ХПІ», серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017.–№ 48 (1269). – С. 34 - 46. 2. Storozhenko D.A., Dryuchko O.G., Bunyakina N.V., Ivanytska I.O., Khahyukov V.O., Kytayhora K.O. Preparation of multifunctional layered oxide reecontaining materials. Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University – 2017. – Issue 2 (49). – Р. 301-308. 3. Dryuchko О.G., StorozhenkoD.О., Bunyakina N.V., Ivanytska I.O., Khanyukov V.О., Kytayhora К.О. Search of methods for synthesizing photo-catalytically active layered perovskite-like phases of ree and transition elements. Collection of scientific articlts « Energy, energy saving and rational nature use». Kazimir Pulaski Universitey of Technology and Humanities in Radom, Radom, Poland, – 2017. – № 1-2 (7, 8).  – Р. 61-70.
